塑料一次性餐具产品质量监督抽查实施细则

本细则适用市场监督管理局组织的一次性塑料餐具产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

根据抽样领域不同，分为现场抽样和网络抽样。

1.1现场抽样

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

1.2网络抽样

对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产这生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。

进行网络抽样，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

具体抽样数量见表1

表1 抽取样品数量

| 序号 | 明示标准 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T18006.1-2009 | 一次性塑料餐具 | 40个×3（每份单独包装） |
| 2 | GB/T 24693-2009 | 聚丙烯饮用吸管 | 100只×3（每份单独包装） |
| 3 | 执行企业标准、团体标准、地方标准 | 一次性塑料餐具 | 40个×3（每份单独包装） |
| 流通领域抽样：试样大小不一，数量可适当调整，满足检验和备样需要数量即可 |  |  |  |

注：执行GB/T18006.1-2009标准的一次性塑料餐具产品每种样品抽样数量为120个，样品分三份独立包装，二份样品分别40个/份（其中一份用于微生物检测），一份样品40个（备用样品）。（若最小销售包装不是40个的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于120个，备样不少于40个，避免打开原包装。）

2 检验依据

表2　塑料一次性餐饮具通用技术要求（GB/T 18006.1-2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐温试验 | GB/T 18006.1-2009/6.4 |
| 2 | 微波炉高频加热性能* | GB/T 18006.1-2009/6.9.1 |
| 3 | 微波炉耐温性* | GB/T 18006.1-2009/6.9.2 |
| 4 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 5 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 10 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 GB 4806.7-2016 |
| 11 | 锑（以Sb计）（限PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 12 | 对苯二甲酸（限PET材质） | GB 31604.21-2016 |
| 13 | 乙二醇及二甘醇（限PET材质） | GB 31604.44-2016 |
| 14 | 游离酚(蒸馏水)（限PC材质） | GB 31604.46-2016 |
| 15 | 己内酰胺（限PA材质） | GB 31604.19-2016 |
| 16 | 氯乙烯（限PVC材质） | GB 31604.31-2016 |
| 17 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 18 | 致病菌 | GB 14934-2016 |
| 19 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 注： *——一次性塑料餐具产品宣称可微波炉使用时，检验微波炉高频加热性能、微波炉耐温性。 |  |  |

表3　食品接触用特定一次性塑料餐具（GB 4806.7-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 锑（以Sb计）（限PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 8 | 对苯二甲酸迁移量（限PET材质） | GB 31604.21-2016 |
| 9 | 乙二醇和二甘醇迁移量（限PET材质） | GB 31604.44-2016 |
| 10 | 游离酚(蒸馏水)（限PC材质） | GB 31604.46-2016 |
| 11 | 己内酰胺（限PA材质） | GB 31604.19-2016 |
| 12 | 氯乙烯（限PVC材质） | GB 31604.31-2016 |
| 13 | 单体及其他起始物 | GB 4806.6-2016 GB 4806.7-2016 |

表2  聚丙烯饮用吸管（GB/T 24693-2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 7 | 折弯波纹 | GB/T 24693-2009/7.3 |
| 8 | 伸缩吸管分离时的拉伸力 | GB/T 24693-2009/7.4 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照表3内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具 通用技术要求

GB/T 24693-2009  聚丙烯饮用吸管

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

国家质量监督检验检疫总局《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则》

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”、“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物项目（大肠杆菌、致病菌、霉菌）不合格不复检。