涉VOCs产品质量焦作市监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

油漆涂料：抽样量为 3kg/桶的样品 2 桶，一桶为检验样品，一桶为备用样品。当独立包装产品质量≤5kg 时，应尽量整包装抽取，避免分装。如需配套底漆，抽取底漆2份，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

胶粘剂：每批次产品抽取样品2瓶（≥500g/瓶），其中1瓶作为检验样品，1瓶作为备用样品。

清洗剂：每批次产品抽取样品4瓶（≥500g/瓶），其中2瓶作为检验样品，2瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1 车用涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 23985-2009 GB/T 34682-2017 GB/T 23986-2009 GB/T 34675-2017 |
| 2 | 苯含量 | GB/T 23990-2009 |

表2 腻子检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 23986-2009 GB/T 23985-2009 |
| 2 | 苯含量 | GB/T 23990-2009 |
| 3 | 低温贮存稳定性 | GB/T 9268-2008 |

表3 内墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 23986-2009 GB/T 23985-2009 |
| 2 | 苯含量 | GB/T 23990-2009 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 4 | 对比率 | GB/T 23981-2009 |
| 5 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 |
| 6 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 GB/T 9756-2018 |

表4 外墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 23986-2009 GB/T 23985-2009 |
| 2 | 苯含量 | GB/T 23990-2009 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 4 | 对比率 | GB/T 23981.1-2019 |
| 5 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 |
| 6 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 |

表5 工业防护涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 23985-2009 GB/T 34682-2017 GB/T 23986-2009 GB/T 34675-2017 GB/T 6750-2007 |
| 2 | 苯含量 | GB/T 23990-2009 |
| 3 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488-2018 |

表6 胶粘剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18583-2008 GB/T 2793-1995 |
| 2 | 苯含量 | GB 18583-2008 |

表7 清洗剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 13173-2008 |
| 2 | 苯含量 | GB/T 23990-2009 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13492-1992  各色汽车用面漆

GB 24409-2020  车辆涂料中有害物质限量

JG/T 298-2010  建筑室内用腻子

GB/T 9756-2018  合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9755-2014  合成树脂乳液外墙涂料

GB 18582-2020  建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 30981-2020  工业防护涂料中有害物质限量

GB 18583-2008  室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 38508-2020  清洗剂挥发性有机化合物含量限值

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。